Bordure d’aide à l’accostage URBABUS

Important : Demander aux soumissionnaires de joindre à leur offre les fiches techniques des produits qu’elles proposent d’utiliser (quelle que soit la marque ou la provenance), vous garantit la conformité aux normes en vigueur (EN 1340), la pérennité de l’ouvrage et le résultat escompté (l’accès de plain-pied).

___________________________________________________________________________

- Descriptif :

Les lacunes horizontales et verticales entre le seuil des portes du véhicule et le nez du point d’arrêt devant être inférieures ou égales à 50 mm, les bordures d’aide à l’accostage composant le point d’arrêt, seront de type URBABUS de Urbamat ou techniquement équivalent. A leur offre, les soumissionnaires joindront les fiches techniques des produits proposés.

- De coloris uniforme et homogène blanc (ou jaune calcaire, ou gris)

- munies de taquet d’écartement de 4 mm

- munies de 2 réservations passe sangles

- béton monolithique haute résistance

- surface horizontale antidérapante composée de picots en pointe de diamant et lisse (pour les raccords de 14 à 2 cm) antidérapant sans effet de bullage

- finition surface verticale lissée

- Caractéristiques physique et mécanique :

  - classe de résistance « U »

  - résistance à la flexion supérieure ou égale à 6 MPa

  - résistance à la glissance (SRT) ≥ 60

  - absorption d’eau ≤ 6%

  - gel/dégel avec sel de déneigement ≤ 1KG/M²

- A/ Mise en œuvre pour version URBABUS largeur 30 cm :

Sur coffrage en béton dosé à 250 kg / m3 d’une fondation de 70 cm de large, de 15 cm d’épaisseur, joints vides de 4 mm maximum.

Confection d’un épaulement en béton dosé à 250 kg / m3 en arrière de la bordure, au droit de chaque joint.

- B/ Mise en œuvre pour version URBABUS « Allégée » largeur 15 cm :

Sur coffrage en béton dosé à 250 kg / m3 d’une fondation de 50 cm de large, de 15 cm d’épaisseur, joints vides de 4 mm maximum.

Confection d’un épaulement en béton dosé à 250 kg / m3 en arrière de la bordure, au droit de chaque joint.